Канат стальной (ГОСТ 14954-80)

двойной свивки типа лк-р конструкции 6x19(1+6+6/6) + 7x7(1+6)

| Диаметр каната, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Масса 1000 м каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2) | Номер барабана | Количество метров на барабане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1570(160) | 1670(170) | 1770(180) |  |  |
| 5,1 | 11,34 | 104,0 | - | - | - | - | 20000 | 16950 | 7 | 2000 |
| 5,5 | 13,81 | 127,0 | - | - | - | - | 24350 | 20650 | 7 | 2000 |
| 7,7 | 20,71 | 190,0 | - | - | - | - | 36500 | 31000 | 7 | 2000 |
| 8,0 | 29,68 | 272,5 | 46500 | 39450 | 49500 | 41950 | 52350 | 43300 | 7 | 1000 |
| 8,8 | 35,70 | 327,5 | 55950 | 47550 | 59500 | 50500 | 62950 | 52050 | 7 | 1000 |
| 9,7 | 42,30 | 388,0 | 66300 | 56350 | 70550 | 59850 | 74600 | 61700 | 7 | 1000 |
| 11,0 | 53,58 | 491,5 | 84000 | 71350 | 89350 | 75800 | 94500 | 78200 | 10а | 1000;2000 |
| 12,0 | 61,92 | 568,0 | 97050 | 82500 | 103000 | 87650 | 109000 | 90350 | 10а | 1000;2000 |
| 12,5 | 70,91 | 650,5 | 111000 | 94450 | 118000 | 99950 | 125000 | 103000 | 10а | 1000;2000 |
| 14,0 | 86,36 | 792,0 | 135000 | 114500 | 144000 | 122000 | 152000 | 125000 | 10а | 1000;2000 |
| 15,0 | 100,48 | 921,5 | 157500 | 133500 | 167500 | 142000 | 177000 | 146500 | 11 | 1000 |
| 16,5 | 121,24 | 1115,0 | 190000 | 161000 | 202000 | 171500 | 213500 | 176500 | 12 | 2000 |
| 18,0 | 143,99 | 1320,0 | 225500 | 191500 | 240000 | 203500 | 253500 | 209500 | 12 | 1000 |
| 19,0 | 165,68 | 1520,0 | 259500 | 220500 | 276000 | 234000 | 292000 | 241500 | 12 | 1000 |
| 20,5 | 192,11 | 1765,0 | 301000 | 255500 | 320000 | 271500 | 338500 | 280000 | 12 | 1000 |
| 22,0 | 217,06 | 1991,0 | 340000 | 289000 | 362000 | 307000 | 382500 | 316500 | 12 | 1000 |
| 23,0 | 247,17 | 2265,0 | 387500 | 329000 | 412000 | 349500 | 436000 | 360500 | 12 | 1000 |
| 25,0 | 279,27 | 2560,0 | 437500 | 371500 | 465500 | 395000 | 492500 | 407000 | 13;14 | 1000 |
| 27,0 | 337,27 | 3090,0 | 528500 | 449000 | 562500 | 477000 | 594500 | 491000 | 15 | 1000 |
| 29,5 | 404,55 | 3705,0 | 634000 | 538500 | 674500 | 572000 | 713500 | 588500 | 16 | 1000 |
| 31,0 | 449,84 | 4125,0 | 705000 | 599000 | 750000 | 637000 | 793500 | 656500 | 16 | 1000 |
| 33,0 | 497,70 | 4565,0 | 780000 | 002500 | 830000 | 704500 | 877500 | 726000 | 16 | 1000 |
| 36,0 | 589,81 | М 1 0,0 | 924500 | 785500 | 983500 | 834500 | 1040000 | 860500 | 16 | 1000 |
| 38,5 | 674,88 | 6190,0 | 1055000 | 895000 | 1125000 | 953500 | 1190000 | 980000 | 16 | 500 |
| 41,0 | 768,45 | 7050.0 | 1200000 | 1020000 | - | - | - | - | 18 | 500 |
| 46,5 | 988,71 | 9065,0 | 1550000 | 1310000 | - | - | - | - | 18 | 500 |
| 49,5 | 1117,11 | 10250,0 | 1750000 | 1480000 | - | - | - | - | 20 | 500 |
| 55,0 | 1379,27 | 12650,0 | 2160000 | 18350000 | - | - | - | - | 20 | 500 |