| Канат стальной ГОСТ 2688-80(назначение) Применяется на строительных и металлургических кранах, шахтных подъемных установках, экскаваторахскреперах, подвесных дорогах, кабель-кранах. |  |
| --- | --- |

#### Канат стальной ГОСТ 2688-80 (тех.характеристики)

двойной свивки типа лк-р конструкции 6x19 (1+6+6/6)+1 о.с. (ГОСТ 2688-80 )

| Диаметр каната, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Масса 1000 м каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2) | Номер барабана | Количество метров на барабане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1570(160) | 1670(170) | 1770(180) |  |  |
| 3.6 | 4.98 | 48.8 | - | - | - | - | 2780 | 7465 | 6 | 4000 |
| 3.8 | 5.63 | 55.1 | - | - | - | - | 9930 | 8400 | 6 | 4000 |
| 4.1 | 6.55 | 64.1 | - | - | - | - | 11550 | 9750 | 6 | 4000 |
| 4.8 | 8.62 | 84.4 | - | - | - | - | 15200 | 12850 | 6 | 4000 |
| 5.1 | 9.76 | 95.5 | - | - | - | - | 17200 | 1460 | 7 | 2000 |
| 5.6 | 11.9 | 116.5 | 18650 | 15800 | 19800 | 16800 | 20950 | 17800 | 7 | 2000 |
| 6.2 | 14.47 | 141.6 | 22650 | 19250 | 24100 | 20100 | 25500 | 21100 | 7 | 2000 |
| 6.9 | 18.05 | 176.6 | 28300 | 24000 | 30050 | 25500 | 31800 | 26300 | 7 | 2000 |
| 7.6 | 21.57 | 211.0 | 33860 | 28700 | 35900 | 30500 | 38000 | 32300 | 7 | 1000 |
| 8.3 | 26.15 | 256.0 | 41000 | 34800 | 43550 | 36950 | 46100 | 38150 | 7 | 1000 |
| 9.1 | 31.18 | 305.0 | 48850 | 41500 | 51900 | 44100 | 55000 | 45450 | 7 | 1000 |
| 9.6 | 36.66 | 358.6 | 57450 | 48850 | 61050 | 51850 | 64650 | 53450 | 7 | 1000 |
| 11.0 | 47.19 | 461.6 | 73950 | 62850 | 78600 | 66750 | 83200 | 68800 | 10а | 1000/2000 |
| 12.0 | 53.87 | 527.0 | 84450 | 71750 | 89700 | 76200 | 95000 | 78550 | 10а | 1000/2000 |
| 13.0 | 61.0 | 596.6 | 95600 | 81250 | 101500 | 86800 | 107500 | 89000 | 10а | 1000/2000 |
| 14.0 | 74.40 | 728.0 | 116500 | 98950 | 123500 | 105000 | 131000 | 108000 | 10а | 1000/2000 |
| 15.0 | 86.28 | 844.0 | 135000 | 114500 | 143500 | 122000 | 152000 | 125500 | 11 | 1000/2000 |
| 16.5 | 104.61 | 1025,0 | 164000 | 139000 | 174000 | 147500 | 184500 | 152000 | 12 | 1000/2000 |
| 18.0 | 124.73 | 1220.0 | 195500 | 166000 | 207500 | 176000 | 220000 | 181500 | 12 | 1000/2000 |
| 19,5 | 143.61 | 1405.0 | 225000 | 191000 | 239000 | 203000 | 253000 | 209000 | 12 | 1000 |
| 21,0 | 167,03 | 1635,0 | 261500 | 222000 | 278000 | 236000 | 294500 | 243500 | 12 | 1000 |
| 22,5 | 188,78 | 1850,0 | 296000 | 251000 | 314500 | 267000 | 333000 | 275000 | 12 | 1000 |
| 24.0 | 215,0 | 2110.0 | 337500 | 287000 | 359000 | 304500 | 380000 | 314000 | 12 | 1000 |
| 25.5 | 244.0 | 2390.0 | 382500 | 324500 | 406500 | 345000 | 430000 | 356000 | 13,14 | 1000 |
| 27.0 | 274.31 | 2685.0 | 430000 | 365000 | 457000 | 388000 | 483500 | 399500 | 15 | 1000 |
| 28.0 | 297.63 | 2910.0 | 466500 | 396000 | 495500 | 421000 | 525000 | 434000 | 15 | 1000 |
| 30.5 | 256.72 | 3490.0 | 559000 | 475000 | 594000 | 504500 | 629000 | 520000 | 16 | 1000 |
| 32.0 | 393.06 | 3845.0 | 616000 | 523500 | 654500 | 556000 | 693000 | 573000 | 16 | 1000 |
| 33.5 | 431.18 | 4220.0 | 676000 | 574000 | 718000 | 610500 | 760500 | 629000 | 16 | 1000 |
| 37.0 | 512.0 | 5015.0 | 804000 | 683000 | 854000 | 725000 | - | - | 16 | 1000 |
| 39.5 | 586.59 | 5740.0 | 919500 | 781500 | 977000 | 828000 | - | - | 18 | 1000 |
| 42.0 | 668,12 | 6535.0 | 1045000 | 890000 | 1110000 | 945000 | - | - | 18 | 1000 |
| 44.5 | 755.11 | 7385.0 | 1180000 | 1000000 | 1255000 | 1035000 | - | - | 20 | 1000 |
| 47.5 | 861.98 | 8430.0 | 1350000 | 1145000 | 1435000 | 1185000 | - | - | 20 | 1000 |
| 51.0 | 976.0 | 9545.0 | 1530000 | 1295000 | 1625000 | 1340000 | - | - | 20 | 1000 |
| 56.0 | 1190.53 | 11650.0 | 186500 | 1580000 | 1980000 | 1635000 | - | - | 20 | 1000 |

Примечание: канаты могут быть изготовлены из оцинкованной проволоки. Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается с потребителем при оформлении заказа.