| Канат стальной ГОСТ 3062-80 (назначение) Применяется на судовых подъемных установках. |  |
| --- | --- |

#### Канат стальной ГОСТ 3062-80 (тех.характеристика)

одинарной свивки типа лк-о конструкции 1x7(1+6)

| Диаметр каната, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Масса 1000 м каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2) | Номер барабана | Количество метров на барабане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1570(160) | 1670(170) | 1770(180) |  |  |
| 0,65 | 0,27 | 2,4 | - | - | - | - | 476 | 431 | 5 | 10000 |
| 0,75 | 0,32 | 2,8 | - | - | - | - | 564 | 509 | 5 | 10000 |
| 0,80 | 0,38 | 3,3 | - | - | - | - | 670 | 607 | 5 | 10000 |
| 0,85 | 0,44 | 3,8 | - | - | - | - | 776 | 705 | 5 | 10000 |
| 0,90 | 0,50 | 4,3 | 781 | 715 | 833 | 764 | 882 | 803 | 5 | 10000 |
| 1,00 | 0,65 | 5,6 | 1015 | 931 | 1080 | 989 | 1145 | 1045 | 5 | 5000 |
| 1,10 | 0,72 | 6,2 | 1125 | 1025 | 1195 | 1095 | 1270 | 1155 | 5 | 5000 |
| 1,20 | 0,91 | 7,9 | 1425 | 1300 | 1515 | 1380 | 1605 | 1460 | 5 | 5000 |
| 1,40 | 1,15 | 10,0 | 1800 | 1655 | 1915 | 1750 | 2025 | 1860 | 5 | 5000 |
| 1,60 | 1,42 | 12,3 | 2225 | 2035 | 2365 | 2165 | 2500 | 2260 | 5 | 5000 |
| 1,80 | 2,03 | 17,6 | 3180 | 2920 | 3380 | 3105 | 3580 | 3240 | 5 | 5000 |
| 2,00 | 2,38 | 30,7 | 3730 | 3420 | 3965 | 3635 | 4195 | 3800 | 5 | 5000 |
| 2,20 | 2,75 | 23,9 | 4310 | 3955 | 4580 | 4200 | 4850 | 4400 | 7 | 5000 |
| 2,40 | 3,58 | 31,1 | 5610 | 5150 | 5960 | 5475 | 6315 | 5720 | 7 | 5000 |
| 2,80 | 4,53 | 39,4 | 7100 | 6465 | 7545 | 6935 | 7990 | 7250 | 7 | 5000 |
| 3,10 | 5,66 | 49,2 | 8870 | 8150 | 9425 | 8670 | 9980 | 9070 | 7 | 5000 |
| 3,40 | 6-83 | 59,4 | 10700 | 9800 | 11350 | 10400 | 12000 | 9850 | 7 | 5000 |
| 3,70 | 8,11 | 70,5 | 12700 | 11650 | 13500 | 12350 | 14300 | 12900 | 7 | 5000 |
| 4,00 | 9,50 | 82,5 | 14850 | 13650 | 15800 | 14550 | 16750 | 15150 | 7 | 5000 |
| 4,30 | 11,0 | 95,6 | 17200 | 15800 | 18300 | 16850 | 19400 | 17550 | 7 | 5000 |
| 4,60 | 12,61 | 109,6 | 19750 | 18150 | 21000 | 19300 | 22200 | 20150 | 7 | 5000 |
| 4,90 | 14,33 | 124,6 | 22450 | 20600 | 23850 | 21950 | 25250 | 22900 | 7 | 5000 |
| 5,20 | 16,16 | 140,5 | 25300 | 23250 | 26900 | 24700 - | 28500 | 25830 | 7 | 5000 |
| 5,50 | 18,10 | 157,5 | 28350 | 26050 | 30150 | 27700 | 31900 | 28950 | 7 | 5000 |
| 6,20 | 22,65 | 197,0 | 35500 | 32600 | 37700 | 34650 | 39950 | 36250 | 7 | 2000 |
| 6,80 | 27,33 | 238,0 | 42850 | 39350 | 45500 | 41800 | 48200 | 43800 | 7 | 2000 |
| 7,40 | 32,45 | 262,6 | 50850 | 46700 | 54050 | 49600 | 57200 | 51950 | 7 | 2000 |
| 8,00 | 38,01 | 330,5 | 59550 | 54750 | 63300 | 58200 | 67000 | 60850 | 7 | 1000 |
| 8,60 | 44,01 | 382,1 | 69000 | 63450 | 73300 | 67400 | - | - | 7 | 1000 |
| 9,20 | 50,45 | 438,5 | 79100 | 72750 | 81000 | 77250 | - | - | 7 | 1000 |
| 9,80 | 57,33 | 498,5 | 89850 | 82650 | 95500 | 85900 | - | - | 7 | 1000 |
| 10,50 | 64,65 | 562,0 | 101000 | 93200 | 107500 | 97750 | - | - | 7 | 1000 |
| 11,50 | 80,61 | 700,5 | 126000 | 116000 | 134000 | 121500 | - | - | 7 | 1000 |

Примечание: канаты могут быть изготовлены из оцинкованной проволоки. Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается с потребителем при оформлении заказа.