| Канат стальной ГОСТ 3064-80 (назначение) Применяется на подвесных дорогах и кабель-кранах. |  |
| --- | --- |

#### Канат стальной ГОСТ 3064-80 (тех.характетистика)

одинарной свивки типа тк конструкции 1x37(1+6+12+18)

| Диаметр каната, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Масса 1000 м каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2) | Номер барабана | Количество метров на барабане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1570(160) | 1670(170) | 1770(180) |  |  |
| 1,6 | 1,41 | 12,0 | - | - | - | - | 2485 | 2105 | 5 | 5000 |
| 1,7 | 1,68 | 14,3 | - | - | - | - | 2960 | 2505 | 5 | 5000 |
| 1,8 | 1,97 | 16,8 | - | - | - | - | 3475 | 2940 | 5 | 5000 |
| 2,0 | 2,29 | 19,5 | - | - | - | - | 4035 | 3430 | 5 | 5000 |
| 2,1 | 2,62 | 22,3 | 4105 | 3485 | 4360 | 3700 | 4620 | 3920 | 5 | 5000 |
| 2,4 | 3,37 | 28,7 | 5280 | 4485 | 5610 | 4760 | 5940 | 5045 | 5 | 5000 |
| 2,7 | 4,21 | 35,9 | 6600 | 5605 | 7010 | 5945 | 7425 | 6300 | 5 | 5000 |
| 2,8 | 4,68 | 39,9 | 7335 | 6220 | 7795 | 6615 | 8255 | 7005 | 5 | 5000 |
| 3,6 | 7,31 | 62,4 | 11450 | 9700 | 12150 | 10250 | 12850 | 10600 | 6 | 3000 |
| 4,2 | 10,50 | 89,6 | 16450 | 13950 | 17450 | 14800 | 18500 | 15250 | 6 | 3000 |
| 4,6 | 12,30 | 105,5 | 19250 | 16350 | 20450 | 17350 | 216SO | 17700 | 6 | 3000 |
| 5,0 | 14,29 | 122,0 | 22400 | 19000 | 23800 | 20150 | 25200 | 20800 | 6 | 3000 |
| 5,6 | 18,66 | 159,5 | 29250 | 24800 | 31050 | 26350 | 32900 | 27100 | 6 | 3000 |
| 6,4 | 23,61 | 201,5 | 37000 | 31400 | 39300 | 33350 | 41600 | 34350 | 6 | 3000 |
| 7,0 | 29,22 | 248,4 | 45800 | 38900 | 48650 | 41350 | 51500 | 42700 | 6 | 3000 |
| 7,8 | 35,34 | 300,4 | 55400 | 47000 | 58850 | 49950 | 62300 | 51650 | 6 | 3000 |
| 8,5 | 42,04 | 359,0 | 65900 | 56000 | 70000 | 59450 | 74150 | 61250 | 6 | 3000 |
| 9,2 | 49,32 | 421,0 | 77300 | 65700 | 82150 | 69750 | 87000 | 71850 | 6 | 3000 |
| 9,9 | 57,18 | 488,0 | 89650 | 76100 | 95250 | 80900 | 100500 | 83050 | 6 | 3000 |
| 10,5 | 65,63 | 560,0 | 102500 | 87450 | 109000 | 92850 | 115500 | 95550 | 6 | 3000 |
| 11,5 | 74,65 | 637,0 | 117000 | 98950 | 124000 | 105000 | 131500 | 108000 | 6 | 3000 |
| 12,0 | 84,26 | 719,0 | 132000 | 111500 | 140000 | 119000 | 148500 | 122500 | 6 | 3000 |
| 12,5 | 94,44 | 806,0 | 148000 | 125400 | 157000 | 133000 | 166500 | 137000 | 6 | 3000 |
| 14,0 | 116,89 | 993,6 | 183000 | 155000 | 194500 | 165000 | 206000 | 170500 | 6 | 3000 |
| 15,5 | 141,37 | 1200,0 | 221500 | 188000 | 235500 | 199500 | 249000 | 206000 | 6 | 3000 |
| 17,0 | 168,17 | 1425,0 | 263500 | 223500 | 280000 | 237500 | 296500 | 245500 | 6 | 3000 |
| 18,5 | 197,29 | 1685,0 | 309000 | 262500 | 328500 | 278500 | 348000 | 287500 | 12 | 1000 |
| 20,0 | 228,74 | 1955,0 | 358500 | 304000 | 381000 | 323000 | - | - | 12 | 1000 |
| 21,0 | 262,51 | 2240,0 | 411500 | 349500 | 437000 | 371000 | - | - | 12 | 1000 |
| 22,5 | 298,52 | 2550,0 | 468000 | 397000 | 497000 | 410500 | - | - | 12 | 1000 |
| 24,0 | 337,03 | 2875,0 | 528000 | 448500 | 561000 | 463500 | - | - | 12 | 1000 |
| 27,0 | 420,84 | 3590,0 | 6595000 | 5605000 | 701000 | 579000 | - | - | 15 | 1000 |

Примечание: канаты могут быть изготовлены из оцинкованной проволоки. Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается с потребителем при оформлении заказа.