| Канат стальной ГОСТ 3066-80 (нгазначение) Канаты судовые для неподвижного такелажа. |  |
| --- | --- |

#### Канат стальной ГОСТ 3066-80 (тех.характеристика)

двойной свивки типа лк-о конструкции 6x7(1+6) + 1x7(1+6) (ГОСТ 3066-80)

| Диаметр каната, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Масса 1000 м каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2) | Номер барабана | Количество метров на барабане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1570(160) | 1670(170) | 1770(180) |  |  |
| 1,9 | 1,58 | 14,3 | - | - | - | - | 2785 | 2095 | 5 | 5000 |
| 2,0 | 1,91 | 17,3 | - | - | - | - | 3365 | 2850 | 5 | 5000 |
| 2,2 | 2,27 | 20,6 | - | - | - | - | 4000 | 3390 | 5 | 5000 |
| 2,4 | 2,66 | 24,2 | - | - | - | - | 4690 | 3975 | 5 | 3000 |
| 2,6 | 3,08 | 28,0 | - | - | - | - | 5430 | 4605 | 5 | 3000 |
| 2,8 | 3,53 | 32,0 | 5535 | 4690 | 5880 | 4995 | 6225 | 5280 | 5 | 3000 |
| 3,1 | 4,53 | 41,1 | 7100 | 6025 | 7545 | 6405 | 7990 | 6780 | 5 | 3000 |
| 3,5 | 5,64 | 51,2 | 8840 | 7505 | 9395 | 7985 | 9945 | 8445 | 6 | 3000 |
| 3,8 | 6,39 | 58,0 | 10000 | 8495 | 10600 | 9035 | 11250 | 9570 | 6 | 3000 |
| 4,2 | 8,05 | 72,0 | 12600 | 10650 | 13400 | 11350 | 14200 | 12000 | 6 | 3000 |
| 4,6 | 9,91 | 90,0 | 15500 | 13150 | 16500 | 13950 | 17450 | 14400 | 6 | 3000 |
| 5,6 | 14,20 | 129,0 | 22250 | 18850 | 23650 | 20000 | 25000 | 20650 | 7 | 2000 |
| 6,4 | 19,25 | 175,0 | 30150 | 26600 | 32050 | 27150 | 33950 | 28050 | 7 | 2000 |
| 7,4 | 25,08 | 228,0 | 39300 | 33350 | 41750 | 35450 | 44200 | 36550 | 7 | 2000 |
| 8,2 | 31,66 | 288,0 | 49650 | 42150 | 52750 | 44800 | 55850 | 46200 | 7 | 1000 |
| 9,2 | 39,64 | 360,0 | 62150 | 32750 | 66000 | 56050 | 69900 | 58000 | 7 | 1000 |
| 10.0 | 47,83 | 435,0 | 74950 | 63700 | 79650 | 67700 | 83350 | 69950 | 7 | 1000 |
| 11,0 | 56,79 | 516,0 | 89000 | 75650 | 94600 | 80350 | 100000 | 82700 | 10,5 | 1000 |
| 12,0 | 66,52 | 604,0 | 104000 | 88250 | 110500 | 94100 | 117000 | 96850 | 10,5 | 1000; 2000 |
| 13,0 | 77,02 | 699,0 | 120500 | 102000 | 128000 | 108000 | 135500 | 112000 | 10,5 | 1000; 2000 |
| 14,0 | 88.30 | 802,0 | 138000 | 117000 | 147000 | 124500 | 15:>500 | 128000 | 10,5 | 1000; 2000 |
| 15,0 | 100,33 | 911,0 | 157000 | 133000 | 167000 | 141500 | 176500 | 146000 | 11 | 1000; 2000 |
| 15.5 | 113,14 | 1030.0 | 177000 | 150000 | 188000 | 159500 | 199500 | 164500 | 11 | 1000; 2000 |
| 16,5 | 126,72 | 1150,0 | 198500 | 168500 | 211000 | 178500 | 233500 | 184500 | 12 | 1000 |
| 18,5 | 158,55 | 1441,0 | 248500 | 210500 | 264000 | 224000 | 279500 | 231500 | 12 | 1000 |
| 20,0 | 191,32 | 1739,0 | 299500 | 254500 | 318500 | 270000 | 337000 | 279500 | 11 | 1000 |
| 22,0 | 227,17 | 2065,0 | 356000 | 302000 | 378000 | 321000 | 4005 00 | 332000 | 11 | 1000 |
| 24,0 | 266,09 | 2420,0 | 417000 | 354000 | 443000 | 376000 | 469000 | 387500 | 12 | 1000 |
| 26,0 | 308,1 | 2800,0 | 483000 | 410000 | 513000 | 435500 | - | - | 13 | 1000 |
| 27,5 | 353,18 | 3210,0 | 553500 | 470000 | 588000 | 499500 | - | - | 15 | 1000 |

Примечание: канаты могут быть изготовлены из оцинкованной проволоки. Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается с потребителем при оформлении заказа.