#### Канат стальной ГОСТ 3069-80 (назначение)

Применяется для подъемно-транспортных машин (для талей) и как тяговые канаты для стоячего такелажа.

#### Канат стальной ГОСТ 3069-80 (тех.характеристики)

двойной свивки типа лк-о конструкции 6x7(1+6)+1 о.с.

| Диаметр каната, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Масса 1000 м каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2) | Номер барабана | Количество метров на барабане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1570(160) | 1670(170) | 1770(180) |  |  |
| 2,2 | 1,64 | 16,2 | - | - | - | - | 2890 | 2555 | 6 | 3000 |
| 2,3 | 1,94 | 19,1 | - | - | - | - | 3420 | 3035 | 6 | 3000 |
| 2,6 | 2,28 | 22,4 | - | - | - | - | 4020 | 3565 | 6 | 3000 |
| 2,7 | 2,64 | 26,0 | - | - | - | - | 4650 | 4135 | 6 | 3000 |
| 2,9 | 3,03 | 29,8 | 4750 | 4210 | 5045 | 4475 | 5340 | 4750 | 6 | 3000 |
| 3,3 | 3,88 | 38,2 | 6080 | 5404 | 6460 | 5730 | 6840 | 6085 | 6 | 3000 |
| 3,7 | 4,48 | 47,7 | 7585 | 6740 | 8060 | 7150 | 8535 | 7595 | 6 | 3000 |
| 4,0 | 5,48 | 54,0 | 8590 | 7640 | 9125 | 8100 | 9635 | 8590 | 7 | 2000 |
| 4,9 | 8,50 | 83,7 | 13300 | 11850 | 14150 | 12550 | 14950 | 16050 | 7 | 2000 |
| 5,9 | 12,17 | 120,0 | 19050 | 16950 | 20250 | 17950 | 21450 | 18700 | 7 | 2000 |
| 6,8 | 16,50 | 162,50 | 25850 | 22950 | 27450 | 24450 | 29100 | 25400 | 7 | 2000 |
| 7,8 | 21,50 | 212,0 | 33700 | 29950 | 35800 | 31850 | 37900 | 33100 | 7 | 1000 |
| 8,7 | 27,16 | 267,5 | 42550 | 37850 | 45200 | 40200 | 47900 | 41450 | 7 | 1000 |
| 9,7 | 33,98 | 335,0 | 53250 | 47350 | 56600 | 50300 | 59900 | 52100 | 7 | 1000 |
| 10,5 | 41,00 | 404,0 | 64250 | 57150 | 68300 | 30750 | 72300 | 62900 | 7 | 1000 |
| 11,5 | 48,68 | 479,5 | 76300 | 67850 | 81100 | 72100 | 85850 | 75000 | 10а | 1000 |
| 12,5 | 57,02 | 562,0 | 89400 | 79500 | 94950 | 84450 | 100500 | 87750 | 10а | 1000;2000 |
| 13,5 | 66,02 | 650,0 | 103500 | 91950 | 109500 | 97650 | 116000 | 101000 | 10а | 1000;2000 |
| 14,5 | 75,68 | 745,5 | 118500 | 105000 | 126000 | 111500 | 133000 | 116000 | 10а | 1000;2000 |
| 15,5 | 86,0 | 847,5 | 134500 | 119500 | 143000 | 126500 | 151500 | 132000 | 11 | 1000;2000 |
| 16,5 | 96,98 | 955,5 | 152000 | 134500 | 161500 | 143000 | 171000 | 149000 | 12 | 1000;2000 |
| 17,5 | 108,62 | 1070,0 | 170000 | 150500 | 180500 | 160500 | 191500 | 167000 | 10 | 1000 |
| 19,5 | 135,90 | 1335,0 | 213000 | 189000 | 226000 | 201000 | 239500 | 208000 | 12 | 1000 |
| 21,0 | 163,99 | 1615,0 | 257000 | 228000 | 273000 | 242500 | 289000 | 251000 | 12 | 1000 |
| 23,0 | 194,72 | 1915,0 | 305000 | 271000 | 324000 | 288500 | 343000 | 298000 | 12 | 1000 |
| 25,5 | 228,08 | 2250,0 | 357500 | 317500 | 379500 | 337500 | 402000 | 351000 | 14 | 1000 |
| 27,0 | 264,08 | 2605,0 | 414000 | 368000 | 439500 | 391000 | - | - | 15 | 1000 |
| 29,0 | 302,72 | 2985,0 | 474000 | 421500 | 504000 | 448000 | - | - | 16 | 1000 |

Канаты могут быть изготовлены из оцинкованной проволоки. Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается с потребителем при оформлении заказа.