#### Канат стальной (ГОСТ 3081-80) (назначение)

Применяются для дорожных машин, стоячего такелажа.

#### Канат стальной (ГОСТ 3081-80) (тех.характеристики)

двойной свивки типа лк-о конструкции 6х19(1+9+9) + 7х7(1+6)

| Диаметр каната, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Масса 1000 м каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2) | Номер барабана | Количество метров на барабане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1570(160) | 1670(170) | 1770(180) |  |  |
| 6,4 | 18,29 | 167,7 | - | - | - | - | 32250 | 26650 | 7 | 2000 |
| 7,7 | 26,01 | 238,5 | - | - | 43500 | 36750 | 45850 | 37900 | 7 | 2000 |
| 8,6 | 34,44 | 315,8 | - | - | 57350 | 48650 | 60750 | 50150 | 7 | 1000 |
| 10,0 | 45,94 | 421,5 | - | - | 76500 | 65000 | 81000 | 67000 | 10а | 1000;2000 |
| 11,5 | 57,72 | 529,5 | 90500 | 76850 | 96150 | 81700 | 101500 | 84200 | 10а | 1000;2000 |
| 12,5 | 70,85 | 650,0 | 111000 | 94400 | 118000 | 99950 | 124500 | 103000 | 10а | 1000;2000 |
| 14,0 | 85,32 | 782,5 | 133500 | 113500 | 142000 | 120500 | 150500 | 124000 | 10а | 1000;2000 |
| 15,0 | 101,15 | 927,6 | 158500 | 134500 | 168500 | 143000 | 178000 | 147000 | 11 | 1000;2000 |
| 16,5 | 118,31 | 1085,0 | 185500 | 157000 | 197000 | 167000 | 308500 | 172000 | 12 | 1000;2000 |
| 17,5 | 136,84 | 1255,0 | 214500 | 182000 | 227500 | 193500 | 241000 | 199000 | 11 | 1000;2000 |
| 19,0 | 161,76 | 1485,0 | 253500 | 215000 | 269000 | 228500 | 285000 | 235500 | 12 | 1000 |
| 20,5 | 183,28 | 1681,0 | 287000 | 244000 | 305000 | 259000 | 323000 | 267000 | 12 | 1000 |
| 21,5 | 206,14 | 1890,0 | 323000 | 274000 | 343000 | 291000 | 363500 | 300000 | 12 | 1000 |
| 22,5 | 230,35 | 2115,0 | 361000 | 306500 | 383500 | 325500 | 406000 | 336000 | 12 | 1000 |
| 25,0 | 279,03 | 2560,0 | 437500 | 371000 | 464500 | 394500 | 492000 | 407000 | 13;14 | 1000 |
| 27,5 | 333,13 | 3050,0 | 522000 | 443500 | 554500 | 471000 | 587500 | 486000 | 15 | 1000 |
| 29,5 | 395,65 | 3630,0 | 620000 | 527000 | 659000 | 560000 | 697500 | 576500 | 15 | 1000 |
| 31,5 | 463,56 | 4251,0 | 726500 | 617000 | 772000 | 656000 | 817500 | 676000 | 16 | 1000 |
| 34,0 | 536,86 | 4923,0 | 841500 | 715000 | 894000 | 759500 | - | - | 16 | 1000 |
| 35,5 | 590,53 | 5415,0 | 925500 | 786500 | 983500 | 835500 | - | - | 16 | 1000 |
| 38,0 | 647,04 | 5935,0 | 1010000 | 861500 | 1 075000 | 915000 | - | - | 16 | 1000 |
| 40,5 | 733,11 | 6723,0 | 1145000 | 974500 | 1220000 | 1005000 | - | - | 18 | 1000 |

Примечание: канаты могут быть изготовлены из оцинкованной проволоки. Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается с потребителем при оформлении заказа.