#### Канат стальной (ГОСТ 7665-80 ) (назначение)

Применяются для лифтов, талей, скиповых подъемников доменных печей, лесопогрузочных машин.

#### Канат стальной (ГОСТ 7665-80 ) (тех.характеристики)

двойной свивки типа лк-3 конструкции 6x25 (1+6; 6+12) + 1 о.с.

| Диаметр каната, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Масса 1000 м каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2) | Номер барабана | Количество метров на барабане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1570(160) | 1670(170) | 1770(180) |  |  |
| 8,1 | 24,00 | 236,5 | 37600 | 31900 | 39950 | 33950 | 42300 | 35100 | 7 | 1000 |
| 9,7 | 34,75 | 342,5 | 54450 | 46300 | 57850 | 49150 | 61250 | 50850 | 7 | 1000 |
| 11,5 | 47,12 | 464,0 | 73850 | 62700 | 78500 | 66650 | 83100 | 68900 | 10а | 1000;2000 |
| 13,0 | 61,38 | 605,0 | 96200 | 81750 | 102000 | 86600 | 108000 | 89450 | 10а | 1000;2000 |
| 14,5 | 77,50 | 763,5 | 121500 | 102500 | 129000 | 109000 | 136500 | 113000 | 10а | 1000;2000 |
| 16,0 | 95,58 | 941,5 | 149500 | 126500 | 159000 | 134500 | 168500 | 139500 | 10а | 1000;2000 |
| 17,5 | 115,72 | 1140,0 | 181000 | 153500 | 192500 | 163500 | 204000 | 169000 | 11 | 1000 |
| 19,5 | 137,81 | 1357,5 | 216000 | 183000 | 229500 | 194500 | 243000 | 201000 | 12 | 1000 |
| 21,0 | 161,81 | 1594,0 | 253500 | 215000 | 269500 | 228500 | 285000 | 236500 | 12 | 1000 |
| 22,5 | 188,50 | 1857,0 | 295500 | 250500 | 314000 | 266500 | 332500 | 275000 | 12 | 1000 |
| 24,0 | 216,42 | 2132,0 | 339000 | 228000 | 360500 | 305500 | 381500 | 316500 | 12 | 1000 |
| 25,5 | 246,27 | 2426,0 | 386000 | 327500 | 410000 | 348000 | 434000 | 360000 | 13,14 | 1000 |
| 27,5 | 278,10 | 2739,0 | 436000 | 369500 | 463000 | 393000 | 490500 | 406500 | 15 | 1000 |
| 29,0 | 311,77 | 3071,0 | 488500 | 415000 | 519000 | 441000 | 549500 | 456000 | 15 | 1000 |
| 32,0 | 382,52 | 3768,0 | 599500 | 509500 | 637000 | 541000 | 674500 | 559500 | 16 | 1000 |
| 35,5 | 463,20 | 4562,5 | 726000 | 616500 | 771500 | 655000 | 817000 | 677500 | 16 | 1000 |
| 38,5 | 548,71 | 5405,0 | 860000 | 730500 | 914000 | 776500 | 967500 | 795000 | 16 | 1000 |
| 42,0 | 644,55 | 6346,0 | 1010000 | 857500 | 1070000 | 911500 | 1135000 | 943000 | 18 | 1000 |
| 45,0 | 751,01 | 7397,5 | 1175000 | 999500 | 1250000 | 1055000 | - | - | 20 | 1000 |
| 48,5 | 862,51 | 8496,0 | 1350000 | 1145000 | 1435000 | 1220000 | - | - | 20 | 1000 |

Примечание: канаты могут быть изготовлены из оцинкованной проволоки. Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается с потребителем при оформлении заказа.