#### Канат стальной (ГОСТ 7667-80) (назначение)

Применяются для наклонных подъемных шахтовых установок,дорожных машин, металлургических кранов.

#### Канат стальной (ГОСТ 7667-80) (тех.характеристики)

двойной свивки типа лк-3 конструкции 6x25 (1+6; 6+12) + 7x7(1+6)

| Диаметр каната, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Масса 1000 м каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2) | Номер барабана | Количество метров на барабане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1570(160) | 1670(170) | 1770(180) |  |  |
| 7,8 | 27,54 | 253,0 | 43150 | 36650 | 45850 | 38950 | 48550 | 40100 | 7 | 1000 |
| 9,5 | 40,39 | 371,0 | 63300 | 53800 | 67250 | 57150 | 71200 | 59050 | 7 | 1000 |
| 11,5 | 55,17 | 506,5 | 86500 | 73500 | 91900 | 75100 | 93700 | 80750 | 10а | 1000;2000 |
| 12,5 | 71,29 | 654,5 | 111500 | 94950 | 118500 | 100000 | 125500 | 103500 | 10а | 1000;2000 |
| 14,0 | 89,46 | 821,0 | 140000 | 119000 | 149000 | 126000 | 157500 | 130500 | 10а | 1000;2000 |
| 15,5 | 109,78 | 1005,0 | 172000 | 146000 | 182500 | 155000 | 193500 | 160000 | 10а | 1000;2000 |
| 17,0 | 132,35 | 1210,0 | 207500 | 175000 | 220000 | 186500 | 233000 | 193500 | 10а | 1000 |
| 19,0 | 159,88 | 1465,0 | 250500 | 212500 | 266000 | 225500 | 282000 | 233500 | 12 | 1000 |
| 20,5 | 186.90 | 1715,0 | 293000 | 248500 | 311000 | 264000 | 329500 | 272500 | 12 | 1000 |
| 22,0 | 216,78 | 1990.0 | 339500 | 288500 | 36 1000 | 306500 | 382000 | 317000 | 12 | 1000 |
| 23,5 | 248,10 | 2275,0 | 389000 | 330000 | 413000 | 350500 | 437500 | 363000 | 12 | 1000 |
| 25,0 | 281,53 | 2580,0 | 441000 | 374500 | 469000 | 398000 | 496500 | 411500 | 13;14 | 1000 |
| 27,0 | 317,69 | 2910,0 | 4У8000 | 422500 | 529000 | 448500 | 560000 | 464000 | 15 | 1000 |
| 28,0 | 359,60 | 3290,0 | 563500 | 478500 | 599000 | 508000 | 634000 | 524500 | 15 | 1000 |
| 31,0 | 439,31 | 4030,0 | 688500 | 585000 | 731500 | 621500 | 774500 | 642500 | 16 | 1000 |
| 34,0 | 529,72 | 4860,0 | 830500 | 705500 | 882500 | 749500 | 934000 | 774500 | 16 | 1000 |
| 37,0 | 625,74 | 5740,0 | 981000 | 833000 | 1040000 | 882500 | 1100000 | 914500 | 16 | 1000 |
| 41,0 | 744,88 | 6835,0 | 1165000 | 989500 | 1240000 | 1050000 | 1310000 | 1085000 | 18 | 1000 |
| 44,0 | 864,16 | 7930,0 | 1355000 | 1145000 | 1435000 | 1220000 | - | - | 20 | 1000 |
| 47,0 | 989,23 | 9080,0 | 1550000 | 1310000 | 1645000 | 1395000 | - | - | 20 | 1000 |

Примечание: канаты могут быть изготовлены из оцинкованной проволоки. Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается с потребителем при оформлении заказа.