#### Канат стальной (ГОСТ 7668-80 ) (назначение)

Применяются в условиях абразивного износа и агрессивных сред в шахтах, на экскаваторах, скиповых подъемниках доменных печей и металлургических кранах.

#### Канат стальной (ГОСТ 7668-80 ) (тех.характеристики)

двойной свивки типа лк-ро конструкции 6x36(1+7+7/7+14) + 1 о.с.

| Диаметр каната, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Масса 1000 м каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2) | Номер барабана | Количество метров на барабане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1570(160) | 1670(170) | 1770(180) |  |  |
| 15,0 | 82,16 | 812,0 | 128500 | 104500 | 136500 | 111500 | 144500 | 116500 | 11 | 1000;2000 |
| 16,5 | 105,73 | 1045,0 | 165500 | 135500 | 176000 | 144000 | 186500 | 150000 | 12 | 1000;2000 |
| 18,0 | 125,78 | 1245,0 | 197000 | 161500 | 209500 | 171500 | 221500 | 175500 | 12 | 1000 |
| 20,0 | 153,99 | 1520,0 | 241000 | 197500 | 256500 | 210000 | 271500 | 215000 | 12 | 1000 |
| 22,0 | 185,10 | 1830,0 | 290000 | 237500 | 308000 | 252500 | 326500 | 258500 | 12 | 1000 |
| 23,5 | 215,0 | 2130,0 | 338500 | 277000 | 369500 | 294000 | 380500 | 304000 | 12 | 1000 |
| 25,5 | 252,46 | 2495,0 | 395500 | 324000 | 420500 | 344000 | 445000 | 352500 | 13;14 | 1000 |
| 27,0 | 238,79 | 2800,0 | 444500 | 364500 | 472500 | 387500 | 500500 | 396500 | 15 | 1000 |
| 29,0 | 325,42 | 3215,0 | 510000 | 417500 | 542000 | 444000 | 574000 | 454500 | 15 | 1000 |
| 31,0 | 369,97 | 3655,0 | 580000 | 475000 | 616000 | 505000 | 652500 | 517000 | 16 | 1000 |
| 33,0 | 420,96 | 4155,0 | 660000 | 540500 | 701000 | 574500 | 742500 | 588000 | 16 | 1000 |
| 34,5 | 461,07 | 4550,0 | 722500 | 592000 | 768000 | 629500 | 813000 | 644500 | 16 | 1000 |
| 36,5 | 503,09 | 4965,0 | 788500 | 646000 | 838000 | 686500 | 887000 | 703500 | 16 | 1000 |
| 38,0 | 558,07 | 5510,0 | 875000 | 717500 | 929500 | 762000 | 984000 | 777500 | 18 | 1000 |
| 39,5 | 615,95 | 6080,0 | 965500 | 791500 | 1025000 | 841000 | 1085000 | 861000 | 18 | 1000 |
| 42,0 | 683,68 | 6750,0 | 1070000 | 878500 | 1135000 | 933500 | 1025000 | 955500 | 18 | 1000 |
| 43,0 | 717,18 | 7120,0 | 1120000 | 919500 | 1190000 | 976000 | 1265000 | 1005000 | 18 | 1000 |
| 44,5 | 787,38 | 7770,0 | 1230000 | 1005000 | 1310000 | 1065000 | 1385000 | 1095000 | 20 | 1000 |
| 46,5 | 850,76 | 8400,0 | 1330000 | 1090000 | 1415000 | 1160000 | 1500000 | 1180000 | 20 | 1000 |
| 48,5 | 927,12 | 9155,0 | 1450000 | 1190000 | 1540000 | 1265000 | - | - | 20 | 1000 |
| 50,5 | 1006,85 | 9940,0 | 1575000 | 1290000 | 1675000 | 1370000 | - | - | 18 | 600 |
| 53,5 | 1131,96 | 11150,0 | 1770000 | 1455000 | 1885000 | 1540000 | - | - | 18 | 500 |
| 56,0 | 1219,89 | 12050,0 | 1910000 | 1560000 | 2030000 | 1640000 | - | - | 20 | 500 |
| 58,5 | 1314,56 | 13000,0 | 2060000 | 1685000 | 2190000 | 1730000 | - | - | 20;20А | 500 |

Примечание: канаты могут быть изготовлены из оцинкованной проволоки. Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается с потребителем при оформлении заказа.