#### Канат стальной (ГОСТ 7669-80) (назначение)

Применяются на шагающих экскаваторах в качестве гибкой связи ковша и тяговой лебедки для вертикальных и наклонных шахтных установок для металлургических кранов.

#### Канат стальной (ГОСТ 7669-80) (тех.характеристики)

двойной свивки типа лк-ро конструкции 6x36 (1+7+7/7+14)+7х7(1+6)

| Диаметр каната, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Масса 1000 м каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2) | Номер барабана | Количество метров на барабане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1570(160) | 1670(170) | 1770(180) |  |  |
| 14,5 | 96,36 | 906,0 | 151000 | 120500 | 160500 | 128000 | 169500 | 130000 | 10а | 1000;2000 |
| 16,0 | 121,87 | 1145,0 | 191000 | 152000 | 203000 | 162000 | 214500 | 165000 | 10а | 1000;2000 |
| 17,5 | 145,03 | 1360,0 | 227000 | 181500 | 241500 | 193000 | 255500 | 196000 | 11 | 1000 |
| 19,5 | 179,07 | 1630,0 | 280500 | 224000 | 298000 | 238500 | 315500 | 242500 | 12 | 1000 |
| 21,0 | 213,39 | 1950,0 | 334500 | 267500 | 355500 | 284000 | 376000 | 289500 | 12 | 1000 |
| 23,0 | 251,21 | 2290,0 | 393500 | 315000 | 418500 | 334500 | 443000 | 341000 | 12 | 1000 |
| 25,0 | 292,10 | 2660,0 | 458000 | 366000 | 486500 | 389000 | 515000 | 396000 | 13;14 | 1000 |
| 26,5 | 327,43 | 2975,0 | 513000 | 410000 | 545000 | 436000 | 577500 | 444000 | 14 | 1000 |
| 28,0 | 373,25 | 3395,0 | 585000 | 467000 | 621500 | 497000 | 658000 | 506500 | 15 | 1000 |
| 30,0 | 426,76 | 3890,0 | 669000 | 535000 | 710500 | 568000 | 752500 | 579000 | 16 | 1000 |
| 32,5 | 487,48 | 4445,0 | 764000 | 611000 | 812000 | 649000 | 859500 | 661500 | 16 | 1000 |
| 35,5 | 580,11 | 5290,0 | 909500 | 727500 | 966000 | 772500 | 1020000 | 787500 | 16 | 1000 |
| 36,5 | 646,37 | 5895,0 | 1010000 | 810000 | 1075000 | 861000 | 1140000 | 877500 | 16 | 1000 |
| 39,0 | 716,29 | 6530,0 | 1120000 | 898000 | 1190000 | 954500 | 1260000 | 972500 | 18 | 1000 |
| 41,0 | 796,83 | 7265,0 | 1245000 | 994500 | 1325000 | 1055000 | 1405000 | 1075000 | 18 | 1000 |
| 42,0 | 843,90 | 7965,0 | 1320000 | 1050000 | 1405000 | 1115000 | 1485000 | 1140000 | 18 | 1000 |
| 45,5 | 991,84 | 9045,0 | 1555000 | 1235000 | - | - | - | - | 20 | 1000 |
| 49,0 | 1163,0 | 10600,0 | 1820000 | 1455000 | - | - | - | - | 20 | 1000 |
| 52,0 | 1304,0 | 11850,0 | 2040000 | 1625000 | - | - | - | - | 18 | 500 |
| 57,0 | 1520,0 | 13900,0 | 2380000 | 1905000 | - | - | - | - | 20;20А | 500 |

Примечание: канаты могут быть изготовлены из оцинкованной проволоки. Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается с потребителем при оформлении заказа.